#### Formosa Petrochemical Corporation

# Rm 510, 5F, No. 201, Tung Hwa N. Rd., Taipei, Taiwan

TEL：886-2-27122211 EXT. 7249 / FAX：886-2-27189001

SOLID SULPHUR SPECIFICATION

| PROPERTY |  | SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| PURITY (wt%)(Dry Basis) | Min | 99.8 |
| ASH Content(wt%) | Max | 0.02 |
| CARBON Residue (%) | Max | 0.02 |
| MOISTURE(%) | Max | 0.5 |
| ARSENIC |  | COMMERCIAL FREE |
| TELLURIUM |  |  |
| SELENIUM |  |  |

PS: 裝完貨後不須再測水份, 以裝貨前所測的水份為主